2019-6-28 nm A 0 0

2019-6-28 700.0 0.0435 0 0

2019-6-28 699.0 0.0438 0 0

2019-6-28 698.0 0.0440 0 0

2019-6-28 697.0 0.0442 0 0

2019-6-28 696.0 0.0444 0 0

2019-6-28 695.0 0.0447 0 0

2019-6-28 694.0 0.0448 0 0

2019-6-28 693.0 0.0451 0 0

2019-6-28 692.0 0.0454 0 0

2019-6-28 691.0 0.0455 0 0

2019-6-28 690.0 0.0459 0 0

2019-6-28 689.0 0.0460 0 0

2019-6-28 688.0 0.0464 0 0

2019-6-28 687.0 0.0466 0 0

2019-6-28 686.0 0.0467 0 0

2019-6-28 685.0 0.0472 0 0

2019-6-28 684.0 0.0475 0 0

2019-6-28 683.0 0.0478 0 0

2019-6-28 682.0 0.0480 0 0

2019-6-28 681.0 0.0482 0 0

2019-6-28 680.0 0.0484 0 0

2019-6-28 679.0 0.0488 0 0

2019-6-28 678.0 0.0490 0 0

2019-6-28 677.0 0.0493 0 0

2019-6-28 676.0 0.0495 0 0

2019-6-28 675.0 0.0499 0 0

2019-6-28 674.0 0.0501 0 0

2019-6-28 673.0 0.0504 0 0

2019-6-28 672.0 0.0507 0 0

2019-6-28 671.0 0.0510 0 0

2019-6-28 670.0 0.0513 0 0

2019-6-28 669.0 0.0516 0 0

2019-6-28 668.0 0.0518 0 0

2019-6-28 667.0 0.0523 0 0

2019-6-28 666.0 0.0524 0 0

2019-6-28 665.0 0.0528 0 0

2019-6-28 664.0 0.0531 0 0

2019-6-28 663.0 0.0534 0 0

2019-6-28 662.0 0.0537 0 0

2019-6-28 661.0 0.0540 0 0

2019-6-28 660.0 0.0544 0 0

2019-6-28 659.0 0.0547 0 0

2019-6-28 658.0 0.0550 0 0

2019-6-28 657.0 0.0554 0 0

2019-6-28 656.0 0.0557 0 0

2019-6-28 655.0 0.0561 0 0

2019-6-28 654.0 0.0565 0 0

2019-6-28 653.0 0.0567 0 0

2019-6-28 652.0 0.0570 0 0

2019-6-28 651.0 0.0574 0 0

2019-6-28 650.0 0.0577 0 0

2019-6-28 649.0 0.0582 0 0

2019-6-28 648.0 0.0586 0 0

2019-6-28 647.0 0.0589 0 0

2019-6-28 646.0 0.0592 0 0

2019-6-28 645.0 0.0597 0 0

2019-6-28 644.0 0.0601 0 0

2019-6-28 643.0 0.0604 0 0

2019-6-28 642.0 0.0607 0 0

2019-6-28 641.0 0.0612 0 0

2019-6-28 640.0 0.0616 0 0

2019-6-28 639.0 0.0620 0 0

2019-6-28 638.0 0.0625 0 0

2019-6-28 637.0 0.0629 0 0

2019-6-28 636.0 0.0634 0 0

2019-6-28 635.0 0.0638 0 0

2019-6-28 634.0 0.0642 0 0

2019-6-28 633.0 0.0646 0 0

2019-6-28 632.0 0.0650 0 0

2019-6-28 631.0 0.0654 0 0

2019-6-28 630.0 0.0659 0 0

2019-6-28 629.0 0.0663 0 0

2019-6-28 628.0 0.0668 0 0

2019-6-28 627.0 0.0674 0 0

2019-6-28 626.0 0.0679 0 0

2019-6-28 625.0 0.0683 0 0

2019-6-28 624.0 0.0687 0 0

2019-6-28 623.0 0.0693 0 0

2019-6-28 622.0 0.0699 0 0

2019-6-28 621.0 0.0703 0 0

2019-6-28 620.0 0.0709 0 0

2019-6-28 619.0 0.0714 0 0

2019-6-28 618.0 0.0719 0 0

2019-6-28 617.0 0.0725 0 0

2019-6-28 616.0 0.0730 0 0

2019-6-28 615.0 0.0736 0 0

2019-6-28 614.0 0.0742 0 0

2019-6-28 613.0 0.0748 0 0

2019-6-28 612.0 0.0754 0 0

2019-6-28 611.0 0.0761 0 0

2019-6-28 610.0 0.0766 0 0

2019-6-28 609.0 0.0773 0 0

2019-6-28 608.0 0.0780 0 0

2019-6-28 607.0 0.0786 0 0

2019-6-28 606.0 0.0793 0 0

2019-6-28 605.0 0.0801 0 0

2019-6-28 604.0 0.0809 0 0

2019-6-28 603.0 0.0814 0 0

2019-6-28 602.0 0.0822 0 0

2019-6-28 601.0 0.0829 0 0

2019-6-28 600.0 0.0837 0 0

2019-6-28 599.0 0.0844 0 0

2019-6-28 598.0 0.0853 0 0

2019-6-28 597.0 0.0860 0 0

2019-6-28 596.0 0.0868 0 0

2019-6-28 595.0 0.0876 0 0

2019-6-28 594.0 0.0884 0 0

2019-6-28 593.0 0.0893 0 0

2019-6-28 592.0 0.0901 0 0

2019-6-28 591.0 0.0910 0 0

2019-6-28 590.0 0.0919 0 0

2019-6-28 589.0 0.0928 0 0

2019-6-28 588.0 0.0937 0 0

2019-6-28 587.0 0.0946 0 0

2019-6-28 586.0 0.0956 0 0

2019-6-28 585.0 0.0966 0 0

2019-6-28 584.0 0.0975 0 0

2019-6-28 583.0 0.0986 0 0

2019-6-28 582.0 0.0996 0 0

2019-6-28 581.0 0.1008 0 0

2019-6-28 580.0 0.1019 0 0

2019-6-28 579.0 0.1030 0 0

2019-6-28 578.0 0.1043 0 0

2019-6-28 577.0 0.1053 0 0

2019-6-28 576.0 0.1066 0 0

2019-6-28 575.0 0.1079 0 0

2019-6-28 574.0 0.1090 0 0

2019-6-28 573.0 0.1104 0 0

2019-6-28 572.0 0.1117 0 0

2019-6-28 571.0 0.1130 0 0

2019-6-28 570.0 0.1143 0 0

2019-6-28 569.0 0.1158 0 0

2019-6-28 568.0 0.1173 0 0

2019-6-28 567.0 0.1189 0 0

2019-6-28 566.0 0.1201 0 0

2019-6-28 565.0 0.1216 0 0

2019-6-28 564.0 0.1232 0 0

2019-6-28 563.0 0.1248 0 0

2019-6-28 562.0 0.1262 0 0

2019-6-28 561.0 0.1279 0 0

2019-6-28 560.0 0.1297 0 0

2019-6-28 559.0 0.1313 0 0

2019-6-28 558.0 0.1330 0 0

2019-6-28 557.0 0.1346 0 0

2019-6-28 556.0 0.1366 0 0

2019-6-28 555.0 0.1382 0 0

2019-6-28 554.0 0.1401 0 0

2019-6-28 553.0 0.1419 0 0

2019-6-28 552.0 0.1439 0 0

2019-6-28 551.0 0.1457 0 0

2019-6-28 550.0 0.1477 0 0

2019-6-28 549.0 0.1496 0 0

2019-6-28 548.0 0.1517 0 0

2019-6-28 547.0 0.1537 0 0

2019-6-28 546.0 0.1557 0 0

2019-6-28 545.0 0.1580 0 0

2019-6-28 544.0 0.1600 0 0

2019-6-28 543.0 0.1622 0 0

2019-6-28 542.0 0.1645 0 0

2019-6-28 541.0 0.1668 0 0

2019-6-28 540.0 0.1690 0 0

2019-6-28 539.0 0.1713 0 0

2019-6-28 538.0 0.1736 0 0

2019-6-28 537.0 0.1760 0 0

2019-6-28 536.0 0.1783 0 0

2019-6-28 535.0 0.1808 0 0

2019-6-28 534.0 0.1832 0 0

2019-6-28 533.0 0.1856 0 0

2019-6-28 532.0 0.1883 0 0

2019-6-28 531.0 0.1906 0 0

2019-6-28 530.0 0.1932 0 0

2019-6-28 529.0 0.1958 0 0

2019-6-28 528.0 0.1986 0 0

2019-6-28 527.0 0.2013 0 0

2019-6-28 526.0 0.2041 0 0

2019-6-28 525.0 0.2069 0 0

2019-6-28 524.0 0.2095 0 0

2019-6-28 523.0 0.2124 0 0

2019-6-28 522.0 0.2153 0 0

2019-6-28 521.0 0.2183 0 0

2019-6-28 520.0 0.2212 0 0

2019-6-28 519.0 0.2243 0 0

2019-6-28 518.0 0.2272 0 0

2019-6-28 517.0 0.2303 0 0

2019-6-28 516.0 0.2334 0 0

2019-6-28 515.0 0.2366 0 0

2019-6-28 514.0 0.2396 0 0

2019-6-28 513.0 0.2427 0 0

2019-6-28 512.0 0.2459 0 0

2019-6-28 511.0 0.2491 0 0

2019-6-28 510.0 0.2523 0 0

2019-6-28 509.0 0.2557 0 0

2019-6-28 508.0 0.2588 0 0

2019-6-28 507.0 0.2622 0 0

2019-6-28 506.0 0.2652 0 0

2019-6-28 505.0 0.2686 0 0

2019-6-28 504.0 0.2720 0 0

2019-6-28 503.0 0.2752 0 0

2019-6-28 502.0 0.2786 0 0

2019-6-28 501.0 0.2821 0 0

2019-6-28 500.0 0.2855 0 0

2019-6-28 499.0 0.2890 0 0

2019-6-28 498.0 0.2926 0 0

2019-6-28 497.0 0.2961 0 0

2019-6-28 496.0 0.2996 0 0

2019-6-28 495.0 0.3033 0 0

2019-6-28 494.0 0.3071 0 0

2019-6-28 493.0 0.3108 0 0

2019-6-28 492.0 0.3145 0 0

2019-6-28 491.0 0.3184 0 0

2019-6-28 490.0 0.3222 0 0

2019-6-28 489.0 0.3259 0 0

2019-6-28 488.0 0.3299 0 0

2019-6-28 487.0 0.3337 0 0

2019-6-28 486.0 0.3377 0 0

2019-6-28 485.0 0.3418 0 0

2019-6-28 484.0 0.3459 0 0

2019-6-28 483.0 0.3499 0 0

2019-6-28 482.0 0.3540 0 0

2019-6-28 481.0 0.3583 0 0

2019-6-28 480.0 0.3625 0 0

2019-6-28 479.0 0.3668 0 0

2019-6-28 478.0 0.3711 0 0

2019-6-28 477.0 0.3755 0 0

2019-6-28 476.0 0.3799 0 0

2019-6-28 475.0 0.3842 0 0

2019-6-28 474.0 0.3887 0 0

2019-6-28 473.0 0.3933 0 0

2019-6-28 472.0 0.3978 0 0

2019-6-28 471.0 0.4025 0 0

2019-6-28 470.0 0.4074 0 0

2019-6-28 469.0 0.4121 0 0

2019-6-28 468.0 0.4171 0 0

2019-6-28 467.0 0.4221 0 0

2019-6-28 466.0 0.4272 0 0

2019-6-28 465.0 0.4325 0 0

2019-6-28 464.0 0.4376 0 0

2019-6-28 463.0 0.4432 0 0

2019-6-28 462.0 0.4486 0 0

2019-6-28 461.0 0.4541 0 0

2019-6-28 460.0 0.4599 0 0

2019-6-28 459.0 0.4653 0 0

2019-6-28 458.0 0.4713 0 0

2019-6-28 457.0 0.4771 0 0

2019-6-28 456.0 0.4832 0 0

2019-6-28 455.0 0.4888 0 0

2019-6-28 454.0 0.4948 0 0

2019-6-28 453.0 0.5010 0 0

2019-6-28 452.0 0.5070 0 0

2019-6-28 451.0 0.5132 0 0

2019-6-28 450.0 0.5190 0 0

2019-6-28 449.0 0.5252 0 0

2019-6-28 448.0 0.5314 0 0

2019-6-28 447.0 0.5375 0 0

2019-6-28 446.0 0.5439 0 0

2019-6-28 445.0 0.5499 0 0

2019-6-28 444.0 0.5561 0 0

2019-6-28 443.0 0.5621 0 0

2019-6-28 442.0 0.5686 0 0

2019-6-28 441.0 0.5748 0 0

2019-6-28 440.0 0.5810 0 0

2019-6-28 439.0 0.5873 0 0

2019-6-28 438.0 0.5935 0 0

2019-6-28 437.0 0.5999 0 0

2019-6-28 436.0 0.6059 0 0

2019-6-28 435.0 0.6120 0 0

2019-6-28 434.0 0.6183 0 0

2019-6-28 433.0 0.6242 0 0

2019-6-28 432.0 0.6308 0 0

2019-6-28 431.0 0.6364 0 0

2019-6-28 430.0 0.6421 0 0

2019-6-28 429.0 0.6481 0 0

2019-6-28 428.0 0.6544 0 0

2019-6-28 427.0 0.6597 0 0

2019-6-28 426.0 0.6654 0 0

2019-6-28 425.0 0.6712 0 0

2019-6-28 424.0 0.6768 0 0

2019-6-28 423.0 0.6819 0 0

2019-6-28 422.0 0.6873 0 0

2019-6-28 421.0 0.6900 0 0

2019-6-28 420.0 0.6948 0 0

2019-6-28 419.0 0.6997 0 0

2019-6-28 418.0 0.7043 0 0

2019-6-28 417.0 0.7090 0 0

2019-6-28 416.0 0.7136 0 0

2019-6-28 415.0 0.7180 0 0

2019-6-28 414.0 0.7223 0 0

2019-6-28 413.0 0.7267 0 0

2019-6-28 412.0 0.7308 0 0

2019-6-28 411.0 0.7348 0 0

2019-6-28 410.0 0.7388 0 0

2019-6-28 409.0 0.7426 0 0

2019-6-28 408.0 0.7463 0 0

2019-6-28 407.0 0.7498 0 0

2019-6-28 406.0 0.7536 0 0

2019-6-28 405.0 0.7570 0 0

2019-6-28 404.0 0.7604 0 0

2019-6-28 403.0 0.7634 0 0

2019-6-28 402.0 0.7667 0 0

2019-6-28 401.0 0.7696 0 0

2019-6-28 400.0 0.7724 0 0

2019-6-28 399.0 0.7751 0 0

2019-6-28 398.0 0.7776 0 0

2019-6-28 397.0 0.7800 0 0

2019-6-28 396.0 0.7822 0 0

2019-6-28 395.0 0.7845 0 0

2019-6-28 394.0 0.7866 0 0

2019-6-28 393.0 0.7884 0 0

2019-6-28 392.0 0.7901 0 0

2019-6-28 391.0 0.7917 0 0

2019-6-28 390.0 0.7933 0 0

2019-6-28 389.0 0.7946 0 0

2019-6-28 388.0 0.7962 0 0

2019-6-28 387.0 0.7971 0 0

2019-6-28 386.0 0.7983 0 0

2019-6-28 385.0 0.7993 0 0

2019-6-28 384.0 0.8022 0 0

2019-6-28 383.0 0.8189 0 0

2019-6-28 382.0 0.8169 0 0

2019-6-28 381.0 0.8184 0 0

2019-6-28 380.0 0.8194 0 0

2019-6-28 379.0 0.8176 0 0

2019-6-28 378.0 0.8191 0 0

2019-6-28 377.0 0.8194 0 0

2019-6-28 376.0 0.8190 0 0

2019-6-28 375.0 0.8180 0 0

2019-6-28 374.0 0.8185 0 0

2019-6-28 373.0 0.8182 0 0

2019-6-28 372.0 0.8189 0 0

2019-6-28 371.0 0.8184 0 0

2019-6-28 370.0 0.8172 0 0

2019-6-28 369.0 0.8187 0 0

2019-6-28 368.0 0.8183 0 0

2019-6-28 367.0 0.8168 0 0

2019-6-28 366.0 0.8160 0 0

2019-6-28 365.0 0.8153 0 0

2019-6-28 364.0 0.8162 0 0

2019-6-28 363.0 0.8127 0 0

2019-6-28 362.0 0.8130 0 0

2019-6-28 361.0 0.8124 0 0

2019-6-28 360.0 0.8105 0 0

2019-6-28 359.0 0.8101 0 0

2019-6-28 358.0 0.8081 0 0

2019-6-28 357.0 0.8073 0 0

2019-6-28 356.0 0.8056 0 0

2019-6-28 355.0 0.8038 0 0

2019-6-28 354.0 0.8024 0 0

2019-6-28 353.0 0.8004 0 0

2019-6-28 352.0 0.7988 0 0

2019-6-28 351.0 0.7968 0 0

2019-6-28 350.0 0.7957 0 0

2019-6-28 349.0 0.7934 0 0

2019-6-28 348.0 0.7915 0 0

2019-6-28 347.0 0.7885 0 0

2019-6-28 346.0 0.7872 0 0

2019-6-28 345.0 0.7866 0 0

2019-6-28 344.0 0.7836 0 0

2019-6-28 343.0 0.7821 0 0

2019-6-28 342.0 0.7806 0 0

2019-6-28 341.0 0.7766 0 0

2019-6-28 340.0 0.7742 0 0

2019-6-28 339.0 0.7715 0 0

2019-6-28 338.0 0.7699 0 0

2019-6-28 337.0 0.7666 0 0

2019-6-28 336.0 0.7663 0 0

2019-6-28 335.0 0.7634 0 0

2019-6-28 334.0 0.7597 0 0

2019-6-28 333.0 0.7591 0 0

2019-6-28 332.0 0.7563 0 0

2019-6-28 331.0 0.7519 0 0

2019-6-28 330.0 0.7499 0 0

2019-6-28 329.0 0.7473 0 0

2019-6-28 328.0 0.7459 0 0

2019-6-28 327.0 0.7425 0 0

2019-6-28 326.0 0.7387 0 0

2019-6-28 325.0 0.7365 0 0

2019-6-28 324.0 0.7332 0 0

2019-6-28 323.0 0.7296 0 0

2019-6-28 322.0 0.7267 0 0

2019-6-28 321.0 0.7234 0 0

2019-6-28 320.0 0.7203 0 0

2019-6-28 319.0 0.7168 0 0

2019-6-28 318.0 0.7133 0 0

2019-6-28 317.0 0.7097 0 0

2019-6-28 316.0 0.7064 0 0

2019-6-28 315.0 0.7029 0 0

2019-6-28 314.0 0.6991 0 0

2019-6-28 313.0 0.6955 0 0

2019-6-28 312.0 0.6917 0 0

2019-6-28 311.0 0.6876 0 0

2019-6-28 310.0 0.6845 0 0

2019-6-28 309.0 0.6809 0 0

2019-6-28 308.0 0.6772 0 0

2019-6-28 307.0 0.6730 0 0

2019-6-28 306.0 0.6698 0 0

2019-6-28 305.0 0.6657 0 0

2019-6-28 304.0 0.6621 0 0

2019-6-28 303.0 0.6585 0 0

2019-6-28 302.0 0.6551 0 0

2019-6-28 301.0 0.6513 0 0

2019-6-28 300.0 0.6476 0 0

2019-6-28 299.0 0.6441 0 0

2019-6-28 298.0 0.6406 0 0

2019-6-28 297.0 0.6372 0 0

2019-6-28 296.0 0.6338 0 0

2019-6-28 295.0 0.6306 0 0

2019-6-28 294.0 0.6272 0 0

2019-6-28 293.0 0.6240 0 0

2019-6-28 292.0 0.6207 0 0

2019-6-28 291.0 0.6174 0 0

2019-6-28 290.0 0.6144 0 0

2019-6-28 289.0 0.6108 0 0

2019-6-28 288.0 0.6077 0 0

2019-6-28 287.0 0.6044 0 0

2019-6-28 286.0 0.6011 0 0

2019-6-28 285.0 0.5980 0 0

2019-6-28 284.0 0.5950 0 0

2019-6-28 283.0 0.5916 0 0

2019-6-28 282.0 0.5885 0 0

2019-6-28 281.0 0.5855 0 0

2019-6-28 280.0 0.5825 0 0

2019-6-28 279.0 0.5794 0 0

2019-6-28 278.0 0.5762 0 0

2019-6-28 277.0 0.5731 0 0

2019-6-28 276.0 0.5702 0 0

2019-6-28 275.0 0.5672 0 0

2019-6-28 274.0 0.5641 0 0

2019-6-28 273.0 0.5618 0 0

2019-6-28 272.0 0.5589 0 0

2019-6-28 271.0 0.5560 0 0

2019-6-28 270.0 0.5534 0 0

2019-6-28 269.0 0.5511 0 0

2019-6-28 268.0 0.5484 0 0

2019-6-28 267.0 0.5462 0 0

2019-6-28 266.0 0.5437 0 0

2019-6-28 265.0 0.5417 0 0

2019-6-28 264.0 0.5397 0 0

2019-6-28 263.0 0.5377 0 0

2019-6-28 262.0 0.5358 0 0

2019-6-28 261.0 0.5340 0 0

2019-6-28 260.0 0.5321 0 0

2019-6-28 259.0 0.5306 0 0

2019-6-28 258.0 0.5291 0 0

2019-6-28 257.0 0.5278 0 0

2019-6-28 256.0 0.5262 0 0

2019-6-28 255.0 0.5253 0 0

2019-6-28 254.0 0.5245 0 0

2019-6-28 253.0 0.5234 0 0

2019-6-28 252.0 0.5229 0 0

2019-6-28 251.0 0.5223 0 0

2019-6-28 250.0 0.5217 0 0

2019-6-28 249.0 0.5215 0 0

2019-6-28 248.0 0.5216 0 0

2019-6-28 247.0 0.5216 0 0

2019-6-28 246.0 0.5218 0 0

2019-6-28 245.0 0.5225 0 0

2019-6-28 244.0 0.5230 0 0

2019-6-28 243.0 0.5241 0 0

2019-6-28 242.0 0.5254 0 0

2019-6-28 241.0 0.5268 0 0

2019-6-28 240.0 0.5279 0 0

2019-6-28 239.0 0.5297 0 0

2019-6-28 238.0 0.5316 0 0

2019-6-28 237.0 0.5338 0 0

2019-6-28 236.0 0.5360 0 0

2019-6-28 235.0 0.5386 0 0

2019-6-28 234.0 0.5419 0 0

2019-6-28 233.0 0.5447 0 0

2019-6-28 232.0 0.5478 0 0

2019-6-28 231.0 0.5507 0 0

2019-6-28 230.0 0.5536 0 0

2019-6-28 229.0 0.5565 0 0

2019-6-28 228.0 0.5594 0 0

2019-6-28 227.0 0.5622 0 0

2019-6-28 226.0 0.5644 0 0

2019-6-28 225.0 0.5662 0 0

2019-6-28 224.0 0.5680 0 0

2019-6-28 223.0 0.5688 0 0

2019-6-28 222.0 0.5695 0 0

2019-6-28 221.0 0.5701 0 0

2019-6-28 220.0 0.5699 0 0

2019-6-28 219.0 0.5690 0 0

2019-6-28 218.0 0.5685 0 0

2019-6-28 217.0 0.5667 0 0

2019-6-28 216.0 0.5654 0 0

2019-6-28 215.0 0.5627 0 0

2019-6-28 214.0 0.5603 0 0

2019-6-28 213.0 0.5575 0 0

2019-6-28 212.0 0.5545 0 0

2019-6-28 211.0 0.5508 0 0

2019-6-28 210.0 0.5473 0 0

2019-6-28 209.0 0.5434 0 0

2019-6-28 208.0 0.5391 0 0

2019-6-28 207.0 0.5349 0 0

2019-6-28 206.0 0.5307 0 0

2019-6-28 205.0 0.5262 0 0

2019-6-28 204.0 0.5209 0 0

2019-6-28 203.0 0.5162 0 0

2019-6-28 202.0 0.5115 0 0

2019-6-28 201.0 0.5085 0 0

2019-6-28 200.0 0.5076 0 0